盐雾试验盐水溶液的配制方法及盐液浓度的比例如何确定？

盐雾试验盐水溶液的配制方法及盐液浓度的比例-北京鸿达天矩试验设备有限公司技术部

一、覆盖层，中性盐雾试验（NSS试验）

1、盐溶液采用氯化钠（化学纯、分析纯）和蒸馏水或去离子水配制，其浓度为（5%±0.1）（质量百分比）。雾化后的收集液除挡板挡回部分外，不得重复使用；

2、.雾化前的盐溶液的PH值在6.5～7.2（35±2℃）之间。配制盐溶液时，可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值，但浓度仍要符合a点的规定。

二、金属覆盖层，铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）

1、.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，其浓度为50±5g/L。

2、将a溶液中加入氧化铜（CuC12?2H2O）,其浓度为0.26±0.02g/L(即0.205±0.015 g/L无水氯化铜)。

3、在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1～3.3.如喷雾前溶液的pH值为3.0～3.1，则收集液的pH值一般在3.1～3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值，也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或氢氧化钠调整。

4、为避免喷嘴堵塞，溶液在使用之前必须过滤。

三、金属覆盖层，乙酸盐雾试验（ASS试验）在（CASS试验）过程中省去第2步。

更多技术方法请点击：

http://www.bjhdtj.com.cn/down.html