GBT13642臭氧动态拉伸的试验方法

臭氧老化试验箱拉伸方式有两种：

1、连续动态拉伸试验-A式

本方式是使试样从伸长率为零至最大伸长率之间连续循环拉伸进行暴露试验。

本方式有两种暴露方法可供选用：

1-1 A-a法

使试样从零至最大伸长率之lbl循环拉伸，连续暴露至规定时间后检测试样，记录表面有无裂纹和表面龟裂的等级，或检测其他性能的变化。

如无特别规定，建议试样拉伸的最大伸长率采用10%，暴露时间定为72 h。如需采用其他较适宜的最大伸长率或暴露时间，应在试验报告中说明。

1-2 A-b法

使试样伸长率从零至按6.5条中规定一种或多种最大伸长率之间循环拉伸，暴露至适当的间隔时间，如2，4，8，16，24，72，96 h后检测试样。记录试样表面首先出Ⅵ裂纹的总时间，或表面龟裂的等级。

也可以根据实际试验的情况和要求，适当缩短或延长暴露时间和检测周期，或根据需要检测其它性能的变化。

2间断动态拉伸试验-B式

本方式是先使试样从伸长率为零至规定的最大伸长率之间往复拉伸下暴露，经一定时间后将试样固定在最大伸长率处，然后在静态拉伸下于相同的含臭氧空气中继续暴露。动态拉伸与静态拉伸交替暴露的时间按试验者的要求周期地循环进行。

本方式有两种暴露方法可供选用：

2-1 B-a法

使试样按预定周期经动态拉伸和静态拉伸交替暴露，至规定暴露时间的末了检测试样，记录表面有无裂纹，或表面龟裂的等级。也可以根据需要检测其他性能的变化。

2-2 B-b法

试样拉伸的最大伸长率按6.5条中规定的选用一种或多种。按预定周期进行动态拉伸与静态拉伸交替暴露。选择适宜的间隔暴露时间检测试样变化，直至试样表面出现裂纹，或试样达到新要求的龟袈等级和性能变化指标时，结束暴露试验。